## Slide 1
NFDの保管する1F汚染物試料の一覧と形態
及び、
1F汚染物試料の返送(NFD→JAEA大洗)
の希望（たたき台）について
ドラフト
2021年7月29日

## Slide 2
P53C1SE06(1)
P53C1SE05(1)
P53C1SE07(1)
P53C1SE08(1)
未観察
（このまま）
未観察
（このまま）
P53C1SE05-1(1)
貼付
□10mmブロック
一部切断
貼付
P53C1（1F-2 養生シート）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C1SE05 | 1 | 0.09 | 1.70E+06 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ20mm×10ｍｍ
○ | P53C1SE05-1 | 1 | 0.01 | 1.89E+05 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C1SE06 | 1 | 0.1 | 1.89E+06 | × | - | - | - | - |  |  | Φ20mm×10ｍｍ
 | P53C1SE07 | 1 | 0.1 | 1.89E+06 | × | - | - | - | - |  |  | 9mm×6mm
 | P53C1SE08 | 1 | 0.1 | 1.89E+06 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | Φ15mm×20mm
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 3
P53C2AR01(1)
P53C2SE01(1)
採取
P53C2CA01(2)
採取
溶解
残さ
P53C2（1F-1 PCV堆積物）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
 | P53C2AR01 | 1 | 0.49 | 1.53E+07 | ○ | - | - | - | - |  |  | 150mm×100mmウェス
○ | P53C2CA01 | 2 | 0.11 | 3.43E+06 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器,Φ30mm
 | P53C2SE01 | 1 | 0.1 | 3.12E+06 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | Φ15mm×20mm
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 4
P53C3AR01(2)
溶解
歯ブラシ毛先
粉末採取
P53C3CA01(1)
P53C3SE02(1)
P53C3SE01(1)
P53C3（1F-2 TIP配管内堆積物）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C3AR01 | 2 | 3.2 | 4.51E+07 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ5mm×40mm
○ | P53C3CA01 | 1 | 0.8 | 1.13E+07 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器
○ | P53C3SE01 | 1 | 0.1 | 1.41E+06 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | Φ15mm×20mm
○ | P53C3SE02 | 1 | 0.1 | 1.41E+06 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | Φ15mm×20mm
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 5
一部切取
・貼付
P53C5SE01(1)
P53C5AR01(1)
10mmブロック、及び
スミア表面及び汚染物の入っていた袋内部の塵を粘着テープに押し付けて採取したブロック
P53C5（1F-2 PCV内部調査装置付着物スミヤ）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
 | P53C5AR01 | 1 | 1.89 | 3.08E+06 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ 1/2
○ | P53C5SE01 | 1 | 0.01 | 1.63E+04 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 6
P53C6AR01(1)
未観察
（このまま）
P53C6（1F-2 原子炉建屋オペフロ壁面スミヤ）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C6AR01 | 1 | 0.8 | 2.80E+04 | × | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 7
P53C7AR01(1)
P53C7SE01(1)
P53C7SE02(1)
□10mmブロック
□10mmブロック
切断
切断
貼付
貼付
P53C7（1F-3 PCV内部調査装置付着物スミヤ）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
 | P53C7AR01 | 1 | 0.28 | 2.99E+06 | ○ | - | - | - | - |  |  | 1mm×1mm
 | P53C7SE01 | 1 | 0.01 | 1.07E+05 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
 | P53C7SE02 | 1 | 0.01 | 1.07E+05 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)
返却
希望
無し

## Slide 8
貼付
切断/貼付
P53C14SE01(1)
□10mmブロック
P53C14SE02(1)
□10mmブロック
P53C14CA01(1)
P53C14AR01(1)
P53C14（1F-1 X-2 ペネ堆積物スミヤ）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C14AR01 | 1 | 0.17 | 1.15E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ 1/4
○ | P53C14CA01 | 1 | 0.52 | 3.52E+05 | - | - | - | - | × |  |  | Φ50mmスミヤ 3/4
○ | P53C14SE01 | 1 | 0.01 | 6.76E+03 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C14SE02 | 1 | 0.01 | 6.76E+03 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 9
溶解
溶解
P53C15CA01(1)
P53C15CA02(1)
切断/貼付
P53C15SE01(1)
□10mmブロック
P53C15SE02(1)
□10mmブロック
P53C15AR01(1)
粘着面で
表面採取
P53C15（1F-1 オペフロウェルプラグスミヤ 2-1）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C15AR01 | 1 | 0.25 | 9.01E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ 1/4
○ | P53C15CA01 | 1 | 0.4 | 1.44E+06 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器
○ | P53C15CA02 | 1 | 0.37 | 1.33E+06 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器
○ | P53C15SE01 | 1 | 0.01 | 3.61E+04 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C15SE02 | 1 | 0.01 | 3.61E+04 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 10
P53C16SE01(1)
□10mmブロック
貼付
P53C16AR01(1)
P53C16CA01(1)
P53C16（1F-1 オペフロウェルプラグスミヤ 4-1）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C16AR01 | 1 | 0.17 | 8.52E+04 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ 1/4
○ | P53C16CA01 | 1 | 0.52 | 2.61E+05 | - | - | - | - | × |  |  | Φ50mmスミヤ 3/4
○ | P53C16SE01 | 1 | 0.01 | 5.01E+03 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 11
P53C17SE02(1)
□10mmブロック
P53C17SE01(1)
□10mmブロック
P53C17CA01(1)
溶解
P53C17AR01(2)
P53C17（1F-2 PCV滞留水ろ過ろ紙①）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C17AR01 | 2 | 0.03 | 2.83E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ(1/4,3/4)
○ | P53C17CA01 | 1 | 0.07 | 6.59E+05 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器
○ | P53C17SE01 | 1 | 0.01 | 9.42E+04 | - | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C17SE02 | 1 | 0.01 | 9.42E+04 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)
粘着面で
表面採取
容器
破片採取
/貼付

## Slide 12
溶解
P53C18CA01(1),CA02(1)
切削/貼付
切断/
貼付
切断/貼付
P53C18AR01(1)
P53C18SE01(1)
□10mmブロック
P53C18SE02(1)
□10mmブロック
P53C18SE03(1)
□10mmブロック
P53C18（1F-3 PCV滞留水ろ過ろ紙①）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C18AR01 | 1 | 0.02 | 8.72E+04 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ 1/4未満
○ | P53C18CA01 | 1 | 0.07 | 3.05E+05 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×50mmポリ容器
○ | P53C18CA02 | 1 | 0.01 | 4.36E+04 | - | - | - | - | ○ |  | 1 | Φ30mm×40mmポリ容器
○ | P53C18SE01 | 1 | 0.01 | 4.36E+04 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C18SE02 | 1 | 0.01 | 4.36E+04 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C18SE03 | 1 | 0.01 | 4.36E+04 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)
☆ろ紙表層をピンセットで削る。

## Slide 13
切断/
貼付
切断/
貼付
切断/
貼付
P53C19SE01(1)
□10mmブロック
P53C19SE02 (1)
□10mmブロック
P53C19SE03 (1)
□10mmブロック
P53C19SE04 (1)
□10mmブロック
表面
繊維
採取
P53C19CA01 (2)
P53C19AR01(1)
溶解
P53C19（1F-1/2 SGTS配管内部拭取りスミヤ①-1）
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C19AR01 | 1 | 0.104 | 4.83E+06 | ○ | - | - | - | - |  |  | スミヤ柄 20mm
 | P53C19CA01 | 2 | 0.416 | 1.93E+07 | - | - | - | - | ○ |  | 2 | Φ30mm×50mmポリ容器
 | P53C19SE01 | 1 | 0.01 | 4.64E+05 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C19SE02 | 1 | 0.01 | 4.64E+05 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1 |  | □10mmブロック
○ | P53C19SE03 | 1 | 0.01 | 4.64E+05 | - | × | - | - | - | 1 |  | □10mmブロック
 | P53C19SE04 | 1 | 0.01 | 4.64E+05 | - | × | - | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)
廃棄物PJで
使用希望と
聞いている
(未確認)

## Slide 14
P53C20AR01(1)
P53C20SE01(1)
□10mmブロック
貼付
P53C20（1F-1 PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル
（ガス管理設備③））
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C20AR01 | 1 | 0.03 | 5.00E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | 30mm×30mm
○ | P53C20SE01 | 1 | 0.01 | 1.67E+05 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 15
P53C21AR01(1)
貼付
P53C21SE01(1)
□10mmブロック
P53C21（1F-1 PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル
（ガス管理設備④））
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C21AR01 | 1 | 0.04 | 6.66E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | 30mm×30mm
○ | P53C21SE01 | 1 | 0.01 | 1.67E+05 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 16
切断
貼付
P53C22SE01(1)
□10mmブロック
P53C22AR01(1)
P53C22（1F-1 PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル
（AWJ装置⑤隔離弁））
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C22AR01 | 1 | 1.45 | 4.26E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ
○ | P53C22SE01 | 1 | 0.01 | 2.94E+03 | - | ○ | ○ | × | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)

## Slide 17
貼付
P53C23AR01(1)
P53C23SE01(1)
□10mmブロック
切断
P53C23（1F-1 PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル
（AWJ装置⑧ノズル面））
返却 | 試料名番号 | 個数 | 重量(g) | 放射能(Bq) | 採取/調整 | SEM観察 | U等粒子 | FIB/TEM | ICP-MS | SEM試料台 | 溶解液 | 形状（おおよそ）
○ | P53C23AR01 | 1 | 1.42 | 4.18E+05 | ○ | - | - | - | - |  |  | Φ50mmスミヤ
○ | P53C23SE01 | 1 | 0.01 | 2.94E+03 | - | ○ | × | - | - | 1 |  | □10mmブロック
ドラフト
注）○が返却(NFD→FMF)希望のたたき台です。(P53Cから始まる番号は分割後のNFD社内管理番号)